**Tehniskā specifikācija – piedāvājums**

**RP SIA “Rīgas satiksme” kontakttīkla balstu dekoratīvo uzliku iegāde**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Prasība** | **Prasības apraksts** | **Pretendenta piedāvājums**  |
| 1. | **Nosaukums** | RP SIA “Rīgas satiksme” kontakttīkla balstu dekoratīvo uzliku iegāde |  |
| 2. | **Materiāla plānotā izmantošana** |  Individuāli izgatavotu kontakttīkla balstu dekoratīvo uzliku izvietošana uz jaunizbūvētiem RP SIA “Rīgas satiksme” kontakttīkla balstiem |  |
| 3. | **Daudzums** | 55 gab. |  |
| 4.  | **Tehniskās prasības** | **Dekoratīvā uzlika kontakttīkla balstiem:**4.1. Materiāls – alumīnijs AK5M2, biezums 17 mm.4.2. Pārklājums: pulverkrāsojums atbilstoši LVS EN ISO 12944 standartam.4.3. Krāsas tonis RAL9007.4.4. Gruntēšana ar NEOSPRINT 30, pelēks.4.5. Starp balstu un uzliku paredzēt elastīgu blīvējumu, kurš ir UV staru, laikapstākļu un sāls noturīgs. Balsta diametrs uzlikas augšējā daļā – 244mm.4.6. Uzlikas divdaļīgas, savstarpēji stiprinātas ar skrūvēm.4.7. Uzlikām apakšdaļā nedrīkst būt iekšējās atdures.4.8. Pielaides +/-2 mm.4.9. Neuzrādītie liešanas rādiusi 3-5 mm. |  |
| 5 | **Ražošanas un uzstādīšanas noteikumi** | 5.1. Dekoratīvās uzlikas izmērus skatīt tehniskās specifikācijas pievienotajā Atsaišu balstu cokola maketa skicē (1. pielikums). Visus detaļu izmērus precizēt pirms ražošanas, atbilstoši pieejamajai ražošanas tehnoloģijai.5.2. Dekoratīvās uzlikas gala risinājumu pirms ražošanas vēlreiz saskaņot ar pasūtītāju. |  |
| 6. | **Garantijas termiņš** | Garantijas termiņš nedrīkst būt mazāks par 24 mēnešiem. |  |
| 7. | **Termiņi un piegādes noteikumi** | Piegāde ne vairāk par 7 nedēļām no līguma noslēgšanas dienas. |  |
| 8. | **Informatīvs attēls** |  |  |